#### Corrigés des exercices

Corrigé de l’exercice 1:

On considère 2 atomes, de même masse m, dont la liaison est déterminée par l’énergie interne suivante

U=Ui−e24πε0r+Br7

e=1,6∗10−19C

ε0=8,85∗10−12Fm−1

On suppose qu’il n’y a pas d’agitation (thermique) et pas de forces extérieures exercées sur ces atomes.

Dans ces conditions on peut postuler que la position d’équilibre minimise l’énergie interne

Question 1:

a) Calculez la distance a entre les deux atomes au repos (température absolue=0°K) en fonction de e,ε0,B.

b) La distance a est mesuréea=2,52∗10−10m.

Déterminez B en fonction de a,e,ε0 et exprimez U en fonction de Ui,a,e,ε0,ra

Réponse 1 :

∂U∂ra=e24πε0a2−7Ba8=0

a=28πε0Be216

B=e2a628πε0

U=Ui−e24πε0aar−17ar7

Question 2: On exerce un couple de forces opposées, d’intensité F, pour écarter les atomes de leur position d’équilibre.

Dans ce cas, la distance interatomique à l’équilibre minimise l’énergie potentielleUr−Fr.

a) Déterminez la relation non linéaire entre F et ra

b) On note d (« déplacement ») la variation de la distance inter atomique à partir de la position d’équilibre, r=a+d

Développez au premier ordre la relation entre F et da.

c) On considère maintenant un matériau cristallin. Nous supposerons qu’une « section » de ce matériau est constituée d’un assemblage régulier de N+1∗M+1 atomes disposés suivant un réseau surfacique de maille carré de coté a. (la surface de la section considérée est donc S=NMa2).

(N et M très grands).

Pour simplifier l’analyse nous ne prendrons en compte que les interactions de deux atomes en vis-à-vis dans deux réseaux parallèles. Nous avons ainsi N+1∗M+1 forces parallèles exercées sur une section du matériau. En vous appuyant sur le développement au premier ordre de la force inter atomique en fonction de la variation de distance interatomique déterminez l’expression du module d’Young du matériau cristallin ainsi modélisé et donnez sa valeur numérique..

Réponse 2 :

F=∂U∂rr=e24πε0r2−7Br8=e24πε0a2ar2−ar8

F≈6e24πε0a2da

La « déformation longitudinale » du matériau estda.

La « contrainte » est la force surfacique. Elle est égale à N+1M+1FNMa2.

Elle peut être approchée parFa2 car N et M sont très grands.

L’estimation du module d’Young est le rapport de la « contrainte » sur la « déformation ».

E≈3e22πε0a4,

E≈340GPa(à titre de comparaison, le module d’Young de l’acier =210GPa, celui de l’alumine=366GPa)

Question 3: On revient à la paire atomique. On écarte les atomes de leur position d’équilibre et on note dmaxle maximum de l’écart à l’équilibre de la distance interatomique ainsi obtenue. On lâche ensuite les atomes sans vitesse initiale et sans force extérieure.

La paire atomique se met alors à vibrer dans son référentiel barycentrique et l’écart à la position d’équilibre oscille entre une valeur dminet dmax (dmin est différent de −dmax ).

a) En considérant une approximation au troisième ordre en da de l’énergie interne, déterminez une relation entre la « variation médiane de distance entre les atomes par rapport à l’équilibre» d=dmin+dmax2≠0et la « demi amplitude de l’oscillation »A=dmax−dmin2.

b) On sait relier la température absolue macroscopique T d’un matériau à la moyenne de l’énergie cinétique microscopique de ses atomes dans le référentiel barycentrique et donc à A,  la moyenne du carré de l’amplitude d’oscillation de ses atomes.T=CA2 (où C est inversement proportionnel à la constante de Boltzmann).

A partir du modèle bi atomique ci-dessus estimez le coefficient de dilatation thermique du matériau cristallin.

Réponse 3 :

Lorsqued=dmin, l’énergie cinétique du système est nulle, doncUdmin=Udmax.

Ui−e24πε0a11+dmina−1711+dmina7=Ui−e24πε0a11+dmaxa−1711+dmaxa7

En simplifiant et en approchant ces expressions au troisième ordre en da on obtient

1−dmina+dmina2−dmina3−171−7dmina+28dmina2−84dmina3≈1−dmaxa+dmaxa2−dmaxa2−171−7dmaxa+28dmaxa2−84dmaxa3

Soit :

−3dmina2+11dmina3≈−3dmaxa2+11dmaxa3

Ce qui s’écrit après factorisation

dmaxa−dmina3dmaxa+dmina−11dmaxa2+dmaxadmina+dmina2=0

En utilisant dmax=d+A et dmin=d−A on obtient (avecdmaxa−dmina≠0),

6da−11Aa2+3da2=0

Commeda<<1, on trouve da≈116Aa2

On peut relier la température absolue du matériau, au carré de l’amplitude de l’oscillation de ses atomes.

T≈CA2

La dilatation thermique du matériau, pour une augmentation de température de ΔT, peut être approchée par la variation de da :εtherm=Δda.

Or . Δda≈116ΔAa2≈116Ca2ΔT

Le coefficient de dilatation thermique est donc approché par 116Ca2

Corrigé de l’exercice 2:

On considère le réseau atomique plan ci-dessous. Pour simplifier l’analyse nous supposerons qu’un atome n’a d’interactions qu’avec ses plus proches voisins. L’énergie interne d’interaction entre deux atomes est la suivante en fonction de la distance interatomique r.

U=Ui−e24πε0a0a0r−17a0r7

e=1,6∗10−19C

ε0=8,85∗10−12Fm−1

a0=3∗10−10m

On suppose qu’il n’y a pas d’agitation (thermique).

On allonge le réseau dans les directions exou ey.

Au repos, la distance inter atomique est uniforme et vaut a0.

Après déformation le réseau est caractérisé par deux paramètres

a la distance interatomique pour les atomes situés sur une droite parallèle à ex

b la distance interatomique pour les atomes en « oblique »

Question 1: Calculez, en fonction de a et b, l’énergie interne d’un « triangle » constitué de trois atomes (voir figure)

Attention, il ne faut compter que la moitié de l’énergie d’interaction entre chaque couple d’atomes, l’autre moitié comptant pour le triangle adjacent.

Réponse 1 :

Ua,b=32Ui−e24πε0a0a0b−17a0b7−e28πε0a0a0a−17a0a7

Question 2: On impose dans cette question la valeur de a en allongeant le réseau suivant ex.

a) Déterminez, en fonction dea0,e,ε0,a, la valeur de b qui minimise l’énergie interne du « triangle », donc l’énergie surfacique du réseau.

b) Commentez en faisant le lien avec νyxle coefficient de Poisson transverse sous allongement longitudinal d’un matériau cristallin lorsqueεx=a−a0a0<<1.

c) Exprimez Wεxla densité volumique d’énergie interne dans le cas des petites déformations εx=a−a0a0<<1 sous la formeWεx=Cste+12Elεx2 où El est le module longitudinal du matériau et donnez l’expression de El

Réponse 2 :

∂U∂b=e24πε0a02a0b2−a0b8=0 donc b=a0.

La « hauteur » du réseau suivant ey est ha=b2−a22=a02−a22

La déformation longitudinale est donnée par εx=a−a0a0.

La déformation transversale est donnée par εy=ha−ha0ha0

Pour déterminer le coefficient de Poisson transverse sous allongement longitudinal on étudie −εyεx=ha0−haha0a0a−a0pour les petites valeurs de εx=a−a0a0

Comme ha0=a032 et aa0≈1+εxon a

−εyεx=1−431−a2a021aa0−1≈1−1−23εx1εx≈13

On a donc l’approximation νyx=13

Le volume de la maille élémentaire est 34ca02.

L’énergie interne dans cette maille est Ua,a0=32Ui−e24πε0a067−e28πε0a0a0a−17a0a7

En posant aa0≈1+εx

On a Uεx≈Cste−e28πε0a01−εx+εx2−171−7εx+28εx2

Soit encore

Uεx≈Cste+3e28πε0a0εx2

Ainsi la densité volumique d’énergie interne est Wεx≈Cste+3e22πε0a0εx2

Le module d’Young longitudinal est donc El=3e2πε0a03c

Question 3: On impose dans les questions suivantes la valeur de ha,b=b2−a22=h en allongeant le réseau suivant ey.ha0,a0=h0=32a0

a) Déterminez, en fonction de a0,e,ε0,h, les valeurs de a et b qui minimisent l’énergie interne du « triangle », donc l’énergie surfacique du réseau sous la contrainte(mathématique) Ca,b=b2−a22−h=0.

On notera F le multiplicateur de Lagrange de cette contrainte pour des raisons qui apparaitront plus loin.

On écrira les équations dans le cas général puis on résoudra sous les hypothèses simplificatrices εx=a−a0a0<<1 et εb=b−a0a0<<1, εy=h−h0h0<<1.

b) Commentez en faisant le lien avec νxyle coefficient de Poisson longitudinal sous allongement transverse d’un matériau cristallin, puis comparez avec la valeur trouvée lorsque l’élongation est imposée suivant ex et commentez ce résultat en faisant une conjecture sur les symétries du matériau.

Réponse 3 :

Nous devons minimiser l’énergie interne

Ua,b=32Ui−e24πε0a0a0b−17a0b7−e28πε0a0a0a−17a0a7

Sous la contrainte (mathématique) Ca,b=b2−a22−h=0.

Notons F le multiplicateur de Lagrange de la contrainte.

Le triplet a,b,F est donné par les trois équations

∂U∂a−F∂C∂a=0

∂U∂b−F∂C∂b=0

C=0

Ce système s’écrit après calculs

e28πε0a02a0a2−a0a8+F4ab2−a22=0

e24πε0a02a0b2−a0b8−Fbb2−a22=0

b2−a22−h=0

Ce qui s’écrit plus simplement, « trouvez le triplet a,b,F vérifiant »

e28πε0a02a0a2−a0a8+F4a0h0h0haa0=0

e24πε0a02a0b2−a0b8−Fa0h0h0hba0=0

ba02−14aa02=34hh02,       h0=32a0

sous les hypothèses simplificatrices εx=a−a0a0<<1 et εb=b−a0a0<<1 εy=h−h0h0<<1ceci se réécrit au premier ordre« trouvez le triplet εx,εb,F vérifiant » (εy=h−h0h0<<1 étant donné)

e28πε0a026εx+F23=0.

e24πε0a026εb−2F3=0

2εb−12εx=32εy

En combinant les deux premières équations pour éliminer F on trouve

2εx+εb=0

On en déduit la valeur de εxen fonction de εy

εx=−13εy

Ainsi νxy=13

Nous venons de démontrer qu’il y a égalité entre

νxyle coefficient de Poisson longitudinal sous allongement transverse

νyxle coefficient de Poisson transverse sous allongement longitudinal.

En fait le résultat est plus général et l’on peut montrer que le réseau périodique plan formé de mailles triangulaires équilatérales est isotrope, ce qui veut dire que le coefficient de poisson serait identique pour toutes les directions de traction simple.

Question 4:

On considère un matériau cristallin constitué d’un empilement de plans atomiques parallèles,  identiques à celui étudié ci-dessus. La distance entre ces plans (mesurée suivantezla normale aux plans) est c.

On se place dans le cas d’une élongation imposée suivant ey (Cf. question 3)

a) En identifiant le sens physique de F, le multiplicateur de Lagrange dans la question 3,  et en vous plaçant dans une hypothèse de petites déformations, (εx=a−a0a0<<1 et εb=b−a0a0<<1 εy=h−h0h0<<1), donnez au premier ordre, la relation entreσy la force surfacique de traction sur le matériau (nécessaire pour allonger celui-ci dans la direction ey) et F.

b) En exploitation les équations de la question 3, donnez la relation (linéaire en première approximation) entre le multiplicateur de Lagrange F et la déformationεy.

c) Déduisez en une expression du module d’Young du matériau cristallin dans la direction transversaleey.

Réponse 4 :

La contrainte du problème de minimisation sous contrainte ci-dessus a la dimension d’une longueur. Le multiplicateur de Lagrange a donc la signification d’une force exercée au sommet « haut » de la maille élémentaire (elle crée l’allongement imposé de la cellule élémentaire).

Cette force est équilibrée par deux forces de module F2et de sens opposé, aux deux autres sommets de la maille élémentaire.

Si nous considérons une surface rectangulaire de dimensions Na0et Mc, la force orientée suivantεy agissant sur cette surface est M+1N+12F. Le coefficient 2 dans cette expression, vient du fait que dans l’assemblage des mailles, chaque nœud est le lieu de trois forces, la première de module F les deux autres de moduleF2.

La force surfacique est donc σy=2Fa0c

La première équation du système de la question 3 est e28πε0a026εx+F23=0.

Avec εx=−13εy on trouve

F=3e22πε0a02εy

On en déduit

σy=3e2πε0a03cεy

Le module d’Young transversal est donc

Et=3e2πε0a03c

Question 5:

On reste dans la situation des questions 3 et 4.

a) Exprimez en fonction de εy la densité volumique d’énergie interne Wεydans le matériau sous la formeWεy=Cste+12Etεy2..

b) Retrouvez l’expression du module transversal trouvée à la question 4.

Réponse 5 :

Rappelons l’expression de l’énergie d’une maille plane

Ua,b=32Ui−e24πε0a0a0b−17a0b7−e28πε0a0a0a−17a0a7.

Dans le cas de petites déformations , (εx=a−a0a0<<1 et εb=b−a0a0<<1 εy=h−h0h0<<1), elle se réécrit au deuxième ordre

Uεx,εb=32Ui−e24πε0a01−εb+εb2−171−7εb+28εb2−e28πε0a01−εx+εx2−171−7εx+28εx2Soit encore

Uεx,εb=Cste+3e24πε0a0εb2+3e28πε0a0εx2

Or εx=−13εy et εb=23εy

Donc

Uεy=Cste+3e28πε0a0εy2

Le volume unitaire d’une maille est 34ca02

La densité volumique d’énergie interne est donc

Wεy=Cste+3e22πε0ca03εy2

Le module d’Young transversal est donc Et=3e2πε0a03c

Nous retrouvons bien l’expression de la question 4.

Remarque :Compte tenu du commentaire fait plus haut sur la nature isotrope de ce réseau, nous ne sommes pas surpris de constater que le module d’Young longitudinal est égal au module d’Young transversal.